SCHEDA TECNICA

BIOFA AQUADUR SMALTO COPRENTE bianco, senza solvente, lucido per esterno

art. n°  5112

CARATTERISTICHE

Smalto a base di materie prime naturali per l’esterno senza solvente, diluibile con acqua, lucido, respinge acqua e sporco. Parzialmente antigraffio, alto potere di copertura e ancoraggio e elastico tenace.

Lo smalto è adatto  per tutti i legni all’esterno come finestre, porte, ringhiere, porte garage, facciate in legno, etc. Adatto anche per metallo dopo essere corrispondentemente pretrattato.

Attenzione! Gli oli naturali nel prodotto possono provocare un ingiallimento della superficie se gli elementi trattati vengono montati in zone coperte o con poco sole.

Importante: i prodotti della BIOFA completano la protezione del legno all’esterno. Una parte della filosofia della BIOFA è di evitare l’uso di materie nocive nei prodotti. Per questo il protettivo legno nell’architettonico è sempre da considerare (DIN 68800-2(4). Oltre la giusta realizzazione della costruzione è importante anche la giusta scelta del tipo e qualità del legno. La classe di durata secondo DIN EN 350-2 come anche la classe di resistenza secondo DIN 68364 danno chiarimenti sulla resistenza dei legni in diversi situazioni degli agenti atmosferici. In alcuni casi la protezione chimica del legno è inevitabile. Per questo nel DIN 68800 l’impiego di questi mezzi è esattamente definita.

SOSTANZE COMPONENTI

Acqua, ossido di titanio, olio di lino, silicato non cristallino, acido di grasso – estere alcol, quellton, siccativi di cobalto-, zirconio- e ottonato di calcio, conservanti secondo BGA e FDA (ammesso per materia che va in contatto con alimenti).

PASSI DI LAVORO:

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno mas. 12 %), portante e privo di sporcizia. Togliere vecchi strati di vernice. Arrotondare bene gli spigoli. Legni con acido tannico (p.es. quercia) o tropici (p. es. framire) prima della prima mano devono essere sciacquate bene con surrogato di trementina o con spirito, lasciare essiccare per bene. Levigatura finale a partire da grana 120.

2. Mano di fondo

Fondi di legno grezzi sono da pretrattare con BIOFA presmalto 1210, pezzi in metallo con antiruggine 1220. Dopo l’essiccazione totale carteggiare con grana 180-220.

3. Mano intermedia e finale

Mescolare bene lo smalto. Poi applicarlo in due passaggi (film bagnato 70-80 my a mano) a pennello o a rullo. Usare solo pennelli morbidi, con setole lunge, impiombati per prodotti acrilici o di velatura. Tra una mano e l’altra fare una carteggiatura intermedia con grana 220.

Importante: Fare una prova! Durante la lavorazione e essiccazione del prodotto in ambiente interni, arieggiare molto bene! Non lavorare con temperature sotto i 12°C e un’umidità superiore ai 80%!

Attenzione!

Durante le pause lasciare il pennello nello smalto. Non pulirlo o lasciarlo nell’acqua.

4. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l’uso il materiale di lavoro è da mettere in NAPONA 2090 diluito, e il prossimo giorno sciacquare con acqua.  Eventualmente ripetere il ciclo di pulizia, fino che le setole sono privo di residui oleosi. Se necessario usare il diluente BIOFA 0500.

ESSICCAZIONE

Dopo 6-8 ore fuori polvere, dopo 24-48 ore carteggiabile e riverniciabile (20°C / rel. umidità d'aria 50-55%) e l’essiccazione completa avviene dopo 7 giorni.

Se viene applicato uno strato troppo grosso, condizioni climatici sfavorevoli, come anche su legni con acido tannico (come rovere, castagno, etc.) e legni tropici bisogna considerare tempi di essiccazioni più lungi.

RESA/CONSUMO A MANO

A pennello/rullo: ca. 80-100 ml/m² oppure 10-12 m²/lt.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicina. Togliere prima dell’uso ev. setacciare. Conservabile in confezioni chiuse almeno 1 anno.

CONFEZIONI

0,375 lt/ 0,75 lt / 2,5 lt / 5 lt  latte in metallo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Attenzione! Materiale di lavoro bagnato con il prodotto come per esempio stracci, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori metallici oppure annaffiare e lasciar essiccare su una superficie non combustibile. –(pericolo di autocombustione)! Il prodotto stesso non è infiammabile!

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo in ambiente ben arieggiati. Proteggere bene la pelle durante il lavoro. Può causare reazioni allergiche! A causa delle materie prime può apparire un odore tipico!

SMALTIMENTO

Residui liquidi sono da portare in luoghi di raccolta smalti oppure da smaltire secondo le leggi vigenti locali. Residui piccoli e materiale di lavoro bagnato, dopo l’essiccamento possono essere buttate via con i rifiuti domestici. Solo confezioni puliti o completamente essiccate sono da portare nei riciclaggi! Confezioni non pulibili sono da trattare come il prodotto stesso e anche da smaltire come quello!

Contrassegnazione VOC secondo le norme DECOPAINT e ChemVOCFarbV:

valore limite (cat. A/d): 150g/l (2007)

5112 contiene mass. 4 g/l VOC.

CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 11*

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl				allo stato attuale del 01.03.2007

Via Dobel 22 73078 Boll – Germania				art. n° 5112

internet: www.biofa.de

Tel. 0049/(0)7164-9405-0

Fax: 0049/(0)7164-9405-96